유약 실험 소모임 ‘해요’ 모임 기록

날짜	24. 09. 26. 목	회차	3회차	작성자	이진솔

참여자	김진주, 이수린, 이수빈, 이정환, 이진솔

실험 제목	6가지 원료를 이용한 단미, 이성분계 실험 (장석, 석회석, 규석, 도석, 백운석, 산화마그네슘)

실험 목표	유약의 기본 구성인 장석, 석회석, 규석을 포함한 6가지 원료의 색깔, 입자, 무게 등을 관찰하고 단미실험을 진행한다. 6가지 원료를 이용하여 이성분계 실험을 진행할 수 있다.

준비물	원료, 시편, 종이컵, 스펀지, 물통, 저울, 유발기, 세라믹펜슬, 나무판, 커터칼, 스푼, 등

실험 방법	[단미 실험] 1. 시편 뒷면 원료 이름을 세라믹 펜슬로 적는다. 2. 원료 10g을 유발기에 곱게 갈고 물 5~10g을 첨가하여 시유가 가능한 농도로 조절한다. 3. 시편에 시유를 한다. 4. 유약이 흐르지 않도록 시편 옆면을 커터칼로 다듬고 윗면을 살살 문질러 다듬는다. [이성분계 실험] (1,3,4번 단미실험과 동일) 한 사람당 두 개의 원료를 선택하고 전체 10g 안에서 퍼센트를 조절하여 실험한다. 한 사람 당 9개의 실험 결과를 얻게 된다. -이성분계 실험 원료 선택 김진주 : 장석, 규석 이수린 : 도석, 규석 이수빈 : 장석, 석회석 이정환 : 도석, 마그네슘 이진솔 : 도석, 백운석

실험 과정	실험 셋팅, 원료 선택 시편 준비 및 원료 무게 재기 원료 갈아 유약 만들고 시편 담그기

실험 과정	-실험 진행 모습 -실험 완료된 시편

4회차 계획	10월 10일 예정 단미실험, 이성분계 실험으로 완성한 시편을 소성하고 결과물을 함께 관찰, 공유한다. 6가지 원료를 이용하여 삼성분계 실험을 진행한다.